Техническая Информация

ДЛЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

PUTTY AQUA Полиэфирная Шпатлевка

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТЫ

PUTTY AQUA –   Легкая наполняющая полиэфирная шпатлевка.

Отвердитель для полиэфирной шпатлевки.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественная  легкая полиэфирная шпатлевка для кузовного ремонта, разработанная по  новейшим технологиям.

- Легко перемешивается и наносится.

- Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор.

- Во время обработки, шпатлевка не забивает абразивную бумагу.

- Очень низкий удельный вес.

- Низкая вязкость

Цвет -бежевый.
Степень глянца - матовая.
Плотность - 1,25 kg /l.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOC для смеси = 40 [g/l]

Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.B/2) определяет граничные значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л].

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Шпатлевка обладает хорошей адгезией к различным поверхностям.

Шпаклевку можно наносить на различные поверхности:

- Сталь и Алюминий предварительно матированные и обезжиренные.

- Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная.

- Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные  грунтовки

- Старые лако-красочные покрытия в хорошем состоянии.

Рекомендуем наждачную бумагу P80÷P120.

ВНИМАНИЕ: Шпатлевку не следует наносить на реактивные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.

| ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ |
| --- |
|  | Применение Легкая наполняющая полиэфирная шпатлевка для кузовного ремонта. |
|  | Пропорции смешивания шпатлевка отвердитель | вес 100 2 |
|  | Компоненты мешать до момента получения однородного цвета. Перемешивать аккуратно, чтобы избежать образования воздушных пузырьков. |
|  | Толщина слоя Шпатлевку можно наносить несколькими тонкими слоями. Каждый слой должен затвердеть. Шлифовать перед нанесением очередного слоя. Не превышать общей толщины слоя - 5 мм. Жизнеспособность смеси 5-6 мин при 20oC. |
|  | Время отверждения 20-30 минут при 20°C. Температура ниже 20oC значительно увеличивает час отверждения |
|  | Инфракрасная сушка IR 9÷11 мин на КВ. Не превышать температуры 80oC. На основаниях из оцинкованной стали 60°C. Внимание: После нанесения шпатлевки перед началом сушки подождать около 5 минут. |
|  | Шлифование - черновое P 100-180 - финишное P180-P280 |

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ

На шпаклевку  можно наносить:

- 2-ух компонентную полиэфирную шпатлевку

- 2-ух компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку,

- 2-ух компонентные акриловые грунты.

- 2-ух компонентные эпоксидные грунты.

- 2-ух компонентные реактивные грунты.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.

- Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.

- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.

- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпатлевки.

Внимание: В целях безопасности следует всегда  действовать согласно с данными  содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей

Внимание: После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть!
 Отвердитель хронить от перегрева!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Шпатлевка AQUA - 12 месяцев от даты производства.

Отвердитель для полиэфирной  шпатлевки- 18 от даты производства.