ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ADF.2060

FILLER WET ON WET

ГРУНТ МОКРЫЙ ПО МОКРОМУ

ОПИСАНИЕ

Акриловый грунт «мокрый по мокрому». Может быть использован, как изолирующий грунт, так и как порозаполняющий грунт. Продукт возможно наносить прямо на катафорез, даже без шлифования.

Основные преимущества:

- Скорость – возможно последующее нанесении эмали на грунт уже через 20 минут с возможность шлифования мелких недочётов (неровностей).

- Прямое нанесение на катафорез, даже без его шлифования.

- Вертикальность – продукт лёгкий в нанесении, вероятность потеков минимальна.

- Отличный порозаполняющий эффект – продукт обладает уровнем заполнения на уровне с изолирующими грунтами.

- Отличный финальный эстетический вид полной системы покрытия – эмаль, как на основе воды, так и на основе сольвента (растовритель), нанесенная на грунт, как в версии мокрый по мокрому, так и в изолирующей версии  получает зеркальный, полный, блестящий, растянутый финальный эффект. Отсутствуют втягивания, а места, где ранее была нанесена шпатлевка, незаметны.

При использовании продукта в версии «мокрый по мокрому» рекомендуется нанесение грунта в 2 слоя с выдержкой между ними в 5 минут при 20°C. После нанесения последнего слоя, примерно, через 20 минут при 20 °C рекомендуется нанесение эмали. Грунт прекрасно взаимодействует с эмалями, как на основе воды, так и на основе сольвента (растворитель). В случае появления неровностей на поверхности – грунт может быть зашлифован зерном P1000 уже после 20 минут при 20°C после нанесения финального слоя.

При использовании продукта, в изолирующей версии грунт можно шлифовать зерном P800 после 2 часов при 20°C или после 15 минут при 60°C после нанесения финального слоя.

Для промывки оборудования используйте разбавитель для промывки или же нитро-разбавитель.

ADF.2060

FILLER WET ON WET

ГРУНТ МОКРЫЙ ПО МОКРОМУ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ИЗОЛИРУЮЩИЙ Insulating | МОКРЫЙ ПО МОКРОМУ Wet on wet |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ Mixing ratio | 100 : 40 VOL 100 : 33 VOL | 100 : 40 VOL 100 : 33 VOL |
|  | ПРОДУКТ, КОД ADF.2060 Product | 100 VOL | 100 VOL |
|  | ОТВЕРДИТЕЛЬ, КОД ADH.3300 Hardener | 40 VOL 33 VOL | 40 VOL 33 VOL |
|  | РАЗБАВИТЕЛЬ, КОД ADT.4400 Thinner | 40 VOL 50 VOL | 40 VOL 50 VOL |
|  | ПЕРИОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА ПОСЛЕ ДОБАВЛЕНИЯ ОТВЕРДИТЕЛЯ Pot life (20° C) | 2 H | 2 H |
|  | ВЯЗКОСТЬ НАНЕСЕНИЕ Application viscosity | 16” ±1’’ DIN/4 | 16” ± 1’’ DIN/4 |
|  | НАСТРОЙКИ КРАСКОПУЛЬТА Airbrush adjustament | 2 Оборота/Turns | 2 Оборота/Turns |
|  | СОПЛО Nozzle | 1,2-1,3 | 1,2-1,3 |
|  | ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА Air Pressure | 1,8-2,2 HVLP - RP | 1,8-2,2 HVLP - RP |
|  | КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ Number of coats | 2 | 2 |
|  | ИНТЕРВАЛЛ МЕЖДУ СЛОЯМИ Time interval between coats | 5-10 MIN | 5-10 MIN |
|  | ВЫДЕРЖКА Flash time | - | - |
|  | БЕЗ ПЫЛИ Dry dust free | 10 MIN | 10 MIN |
|  | ГОТОВО К УСТАНОВКЕ Ready to use | - | - |
|  | ПОЛНАЯ СШУКА Through drying | 20 °C – 2 H 60 °C – 15 MIN | - |
|  | ИК СУШКА – СРЕДНИЕ ВОЛНЫ IR – Medium Waves ИК СУШКА – ГАЗ IR – Gas-fired radiant heaters | 10 MIN 5 MIN | - |
|  | ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ Dry film thickness | 30-40µ | 30-40µ |
|  | РАСХОД ГОТОВОГО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОДУКТА – M² / КГ x 1 µ Yield RFU | 450 | 450 |
|  | ОРБИТАЛЬНАЯ ШЛИФМАШИНА ПО СУХОМУ Roto-orbital dry sanding | P500-P600 | - |
|  | ОРБИТАЛЬНАЯ ШЛИФМАШИНА ПО МОКРОМУ Roto-orbital wet sanding | - | - |
|  | РУЧНОЕ ШЛИФОВАНИЕ ПО МОКРОМУ Manual sanding on wet | - | - |
|  | РУЧНОЕ ШЛИФОВАНИЕ ПО СУХОМУ Dry manual sanding | P600 – P800 | - |
|  | ВОЗМОЖНОСТЬ НАНЕСНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ ПОКРЫТИЯ Overcoatable | 20°C: 2 H 60°C: 15-20 MIN | 20 MIN |
|  | ХРАНЕНИЕ Storing | 24 Месяца/Months 5 < °C < 35 |