ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ADF.2070

ACRILIC FILLER RAPID PLUS

АКРИЛОВЫЙ СВЕРХБЫСТРЫЙ ГРУНТ

ОПИСАНИЕ

Данный продукт является очень быстрым акриловым грунтом. Этот грунт имеет высокий уровень заполнения пор, его возможно наносить даже на катафорез, без предварительного шлифования.

Основные преимущества:

- Сушка на протяжении 20-30 минут на воздухе, 5-10 минут в камере (в зависимости от толщины, температуры и влажности).

- Меньшее использование тепловой энергии камеры для сушки и снижение стоимости ремонта.

- Отличный уровень заполнения пор и изоляции: от 100 до 200 микрон.

- Отличная шлифуемость.

- Отличная адгезия к поверхностям из алюминия, оцинковке, ABS, PP.

- Отличная защита поверхности, даже при шлифовании вероятность, что поверхность будет раскрытой минимальна.

- Отличные вертикальность и блеск.

- Очень гибкий в аспекте последующего нанесения эмалей: от 20-30 минут до 15 дней (20°C) после нанесения продукта. Продукт отлично совместим, как с эмалями на основе воды, так и с эмалями на основе растворителя (сольвента).

Как только поверхность была подготовлена к нанесению продукта, в грунт необходимо сразу же добавить отвердитель и затем немедленно наносить его. В зависимости от состояния поверхности и уровня ее подготовки, необходимо наносить от двух до четырех слоев продукта. Время сушки и превосходный эстетический внешний вид не зависят от количества слоев. Междуслойный интервал до полного помутнения грунта – грунт становиться матовым, требуется только после нанесения первого слоя. Последующие слои наносятся без интервалов между ними и выдержки.

После открытия продукт должен быть плотно закрыт и использован в течении месяца.
С продуктами данной химической природы не рекоммендуется использование смесительных крышек.

Для промывки оборудования используйте разбавитель для промывки или же нитро-разбавитель.

ADF.2070

ACRILIC FILLER RAPID PLUS

АКРИЛОВЫЙ СВЕРХБЫСТРЫЙ ГРУНТ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- |
|  | СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ Mixing ratio | 1 : 1 |
|  | ПРОДУКТ, КОД ADF.2070 Product | 100 VOL |
|  | ОТВЕРДИТЕЛЬ, КОД ADH.3370 Hardener | 100 VOL |
|  | РАЗБАВИТЕЛЬ Thinner |  |
|  | ПЕРИОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА ПОСЛЕ ДОБАВЛЕНИЯ ОТВЕРДИТЕЛЯ Pot life (20 °C) | 20 MIN |
|  | ВЯЗКОСТЬ НАНЕСЕНИЕ Application viscosity | 17” ± 1’’ DIN/4 |
|  | НАСТРОЙКИ КРАСКОПУЛЬТА Airbrush adjustament | 2 Оборота/Turns |
|  | СОПЛО Nozzle | 1,4 – 1,6 |
|  | ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА Air Pressure | 1,8 – 2,2 HVLP/ LVLP - RP |
|  | КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ Number of coats | 2 – 4 |
|  | ИНТЕРВАЛЛ МЕЖДУ СЛОЯМИ Time interval between coats | После 1-го слоя – 5 минут, между последующими слоями – без интерваллов/1st – 5 min, subsequent without interval |
|  | ВЫДЕРЖКА Flash time | - |
|  | БЕЗ ПЫЛИ Dry dust free | 5 MIN |
|  | ГОТОВО К УСТАНОВКЕ Ready to use | - |
|  | ПОЛНАЯ СШУКА Through drying | 20 °C – 20 MIN 60 °C – 5 MIN |
|  | ИК СУШКА – СРЕДНИЕ ВОЛНЫ IR – Medium Waves ИК СУШКА – ГАЗ IR – Gas-fired radiant heaters | Не рекомендуемо/Not Recommended |
|  | ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ Dry film thickness | 50µ Для каждого слоя /For Each Coat |
|  | РАСХОД ГОТОВОГО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОДУКТА – M² / КГ x 1 µ Yield RFU | 450 |
|  | ОРБИТАЛЬНАЯ ШЛИФМАШИНА ПО СУХОМУ Roto-orbital dry sanding | P360 – P400 |
|  | ОРБИТАЛЬНАЯ ШЛИФМАШИНА ПО МОКРОМУ Roto-orbital wet sanding | - |
|  | РУЧНОЕ ШЛИФОВАНИЕ ПО МОКРОМУ Manual sanding on wet | - |
|  | РУЧНОЕ ШЛИФОВАНИЕ ПО СУХОМУ Dry manual sanding | P400 – P500 |
|  | ВОЗМОЖНОСТЬ НАНЕСНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ ПОКРЫТИЯ Overcoatable | После /After 20 MIN До/Up To 15 Дней/Days |
|  | ХРАНЕНИЕ Storing | 18 Месяца/Months 5 < °C < 35 |