METHOD

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

UHS PROFI CLEAR

ЛАК АКРИЛОВЫЙ UHS 2:1

## ПРОДУКТЫ

UHS PROFI Акриловый Лак UHS 2:1 – Прозрачный покровный лак. Отвердитель HARDENER for PROFI UHS CLEAR  STANDARD / FAST 1:2 для Акрилового Лака UHS PROFI.

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественный 2-ух компонентный прозрачный акриловый лак для кузовного ремонта С очень низким содержанием летучих веществ.

./ Высокое содержание смолы.

./ Очень высокий блеск.

./ Превосходный внешний вид покрытия.

Цвет - Бесцветный.

Степень глянца – Очень высокий глянец.

## ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

VOC для смеси= 416 [г/л]

Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. B/5) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 840 [г/л].

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Акриловый Лак можно наносить на:

./	базовые краски,

./ старые слои ЛКМ в хорошем состоянии после матирования и обезжиривания

METHOD

Для матирования рекомендуем:

- серое абразивное волокно с матирующей пастой,

- наждачную бумагу с градацией 600÷1000 (для матирования «по мокрому»),

- наждачную бумагу с градацией 360÷500 (для машинного матирования).

## ПРОЦЕСС ЛАКИРОВАНИЯ – система FAST

|  | Применение Ремонт любого объема в летний период. |
| --- | --- |
|  | Пропорции Части объема Смешивания компонентов Лак UHS PROFI 2 Отвердитель HARDENER for PROFI UHS CLEAR FAST 1 Лак не требует разбавителя! |
|  | Рабочая вязкость 18÷20 секунд при 20oC. Жизнеспособность смеси около 1,5 часов при 20oC. |
|  | Параметры напыления Сопло: 1.3÷1.4mm. Давление: согласно рекомендаций производителя оборудования. Количество слоев: 0,5 слоя (напыл, без глянца) плюс 1 слой. Толщина сухого слоя = 50÷60 мк. |
|  | Время испарения Между слоями: 0÷3 минут Перед сушкой: 10÷20 минут |
|  | Время отверждения Пылесухость 20oC: 10÷15 минут Прогрев при 60oC (температура прогреваемого предмета): 25÷30 минут Дальнейшие работы Полирование – через 6 часов после остужения поверхности |
|  | Температура ниже 20oC значительно увеличивает время высыхания |

METHOD

ПРОЦЕС ЛАКИРОВАНИЯ для стандартной системы

|  | Применение Ремонт любого объема в зимний период. |
| --- | --- |
|  | Пропорции Части объема Смешивания компонентов Лак UHS PROFI 2 Отвердитель HARDENER for PROFI UHS CLEAR STANDARD 1 Лак не требует разбавителя! |
|  | Рабочая вязкость 20÷22 секунд при 20oC. Жизнеспособность смеси около 1час 50 мин при 20oC. |
|  | Параметры напыления Сопло: 1.3÷1.4mm. Давление: согласно рекомендаций производителя оборудования. Количество слоев: 1,5-2 слоя. Толщина сухого слоя = 60÷70 мк. |
|  | Время испарения Между слоями: 0÷5 мин Перед сушкой: 15÷20 мин |
|  | Время отверждения Пылесухость 20oC: 30÷40 минут Прогрев при 60oC(температура прогреваемого предмета): 35÷40 минут Дальнейшие работы Полирование – через 6 часов после остужения поверхности |
|  | Температура ниже 20oC значительно увеличивает время высыхания |

METHOD

ВЫХОД

1 литр смеси позволяет покрасить 7,5 ÷ 8,0 м2 при толщине сухого слоя 60мк

## СМЕШИВАНИЕ	В	СООТВЕТСТВИИ	С	МАССОЙ	(не

тарировать весов!)

| Общий объем | Лак | Лак + отвердитель |
| --- | --- | --- |
| 100 ml | 67 g | 101 g |
| 150 ml | 101 g | 151 g |
| 200 ml | 134 g | 202 g |
| 250 ml | 168 g | 252 g |
| 350 ml | 235 g | 353 g |
| 450 ml | 302 g | 454 g |
| 550 ml | 369 D | D55 g |
| 650 ml | 436 g | 656 g |
| 750 ml | 503 g | 757 g |
| 1,0 L | 671 g | 1009 g |
| 1,5 L | 1006 g | 1514 g |
| 2,0 L | 1342 g | 2019 g |
| 2,5 L | 1677 g | 2523 g |

## РАСТУШЕВКА

Убедись, что весь участок с базовой краской покрыт лаком. Растушевывай только на подготовленном участке. Применяйте РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ METOD THINNER FADE OUT   для удаления перепыла оседающего вокруг ремонтируемого участка и нивелировки оптической разницы блеска на границе старого покрытия и свеженанесенного акрилового лака.

## ПОЛИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЙ

Полирование обычно не требуется, поскольку бесцветный лак UHS PROFI 2:1 придает идеальный вид поверхности сразу после нанесения. При попадании вкраплений, рекомендуется их устранение «по мокрому» наждачной бумагой с градацией 1500-2000 с последующим полированием полировочной пастой.

Полирование продуктов 2K является наиболее оптимальным в течение от 1 до 24 часов после остужения поверхности.

METHOD

## ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

./ Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!

./  Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре.

Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны.

./  Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.

./ Помещения должны хорошо проветриваться.

./ Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

Примечание: В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в Паспорте Безопасности опасного вещества для данного изделия.

## ХРАНЕНИЕ

Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. Примечание:

- После каждого применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!

- Беречь отвердитель от мороза и влаги!

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Акриловый Лак UHS PROFI 2:1 – 12 месяцев от даты производства

Отвердитель STANDARD 1:2 для Акрилового Лака UHS PROFI – 6 месяцев от даты производства. Отвердитель FAST 1:2 для Акрилового Лака  UHS PROFI – 6 месяцев от даты производства.