METHOD

# Техническая Информация

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

PUTTY UNIVERSAL LIGHT

Полиэфирная Шпатлевка

## КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТЫ

PUTTY UNIVERSAL LIGHT – Легкая доводочная полиэфирная шпатлевка. Отвердитель для полиэфирной шпатлевки.

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Многофункциональная легкая полиэфирная шпатлевка для качественного кузовного ремонта. Объединяет свойства наполняющей и доводочной шпатлевки.

./  Маслообразная консистенция, позволяющая легко перемешивать и наносить шпатлевку на различные виды поверхности.

./ Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор.

./ Во время обработки, шпатлевка не забивает абразивную бумагу.

./  Благодаря усовершенствованным гранулам шпатлевка имеет маленький удельный вес,

что дает возможность использовать ее на больших поверхностях.

./ Шпатлевка просыхает равномерно и полностью, что исключает просадку материала в

дальнейшем.

./  Обладает хорошими адгезионными свойствами к различным видам металла.

Цвет светло-бежевый. Степень глянца - матовая. Плотность - 1,3 kg /l.

## СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOC для смеси = 55 [g/l]

Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.B/2) определяет граничные значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л].

METHOD

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Шпатлевка обладает хорошей адгезией к различным поверхностям, ее можно наносить на:

./ Сталь и Алюминий предварительно матированные и обезжиренные.

./  Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная.

./  Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки

./ Старые лако-красочные покрытия в хорошем состоянии. Рекомендуем наждачную бумагу P80÷P120.

## ВНИМАНИЕ: Шпатлевку не следует наносить на реактивные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ

|  | Применение Легкая доводочная полиэфирная шпатлевка для быстрого кузовного ремонта. |
| --- | --- |
|  | Пропорции вес смешивания шпатлевка 100 отвердитель 2 Компоненты мешать до момента получения однородного цвета. Перемешивать аккуратно, чтобы избежать образования воздушных пузырьков. |
|  | Толщина слоя Шпатлевку можно наносить в несколько слоев. Каждый слой должен затвердеть. Поверхность необходимо шлифовать перед нанесением очередного слоя шпатлевки. Не превышать общей толщины слоя - 3 мм. Жизнеспособность смеси 4-5 мин при 20oC. |

METHOD

|  | Время отверждения 16÷18 минут при 20°C. Температура ниже 20oC значительно увеличивает время отверждения |
| --- | --- |
|  | Инфракрасная сушка IR 8÷10мин на КВ. Не превышать температуры 80oC. На основаниях из оцинкованной стали 60°C. Внимание: После нанесения шпатлевки перед началом сушки подождать около 5 минут. |
|  | Шлифование черновое P120 - Р180 отделочное P220 - P320 |

## ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ

На шпатлевку можно наносить:

./ 2-ух компонентную полиэфирную шпатлевку

./  2-ух компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку,

./ 2-ух компонентные акриловые грунты.

./ 2-ух компонентные эпоксидные грунты.

./ 2-ух компонентные реактивные грунты.

## ПРИМЕЧАНИЕ

./ Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.

./  Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.

./ Помещения должны быть хорошо вентилируемые.

./  Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпатлевки.

Внимание: В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

## ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытых емкостях в сухом и прохладном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Внимание: После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть!

Отвердитель хранить от перегрева!

METHOD

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Шпатлевка UNIVERSAL LIGHT - 12 месяцев от даты производства.

Отвердитель для полиэфирной шпатлевки- 18 от даты производства.

100 : 2

4 ÷ 5 min./20oC

16÷18 min. / 20°C.

8÷10 min.

- P 120-320

Tech. info