ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ADC.0010

CRYSTAL 2K CLEAR COAT

2К ЛАК HS

ОПИСАНИЕ

Прочный двухкомпонентный акриловый лак, для которого характерна отличная защита от царапин. Продукт обладает высокой устойчивостью к старению и воздействию химических и атмосферных раздражителей. Лак наносится на матовые пастельные, металлические и перламутровые эмали, как на водной основе, так и на основе растворителей (сольвент), что придает эмали превосходный внешний вид.

Основные преимущества:

- Антивандальный лак – antiscratch.

- Очень быстрая сушка/ретикуляция.

- Отличный блеск и полнота

- Превосходная растекаемость

- Продукт наносится как на эмали на основе воды, так и на основе растворителя (сольвент).

Продукт легко наносится в 2 слоя, что приводит к образованию пленки, которая быстро сохнет, как на воздухе, так и в камере для сушки и гарантирует отменный блестящий внешний вид. Рекомендуется нанесение третьего слоя лака только в том случае, если по тем или иным причинам толщина эмали является чересчур большой. В данном случае необходимо большее количество лака, чтобы избежать процесса втягивания блеска.

Для промывки оборудования используйте разбавитель для промывки или же нитро-разбавитель.

ADC.0010

CRYSTAL 2K CLEAR COAT

2К ЛАК HS

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- |
|  | СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ Mixing ratio | 2 : 1 |
|  | ПРОДУКТ, КОД ADC.0010 Product | 100 VOL |
|  | ОТВЕРДИТЕЛЬ, КОД ADH.3310 Hardener | 50 VOL |
|  | РАЗБАВИТЕЛЬ Thinner | - |
|  | ПЕРИОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА ПОСЛЕ ДОБАВЛЕНИЯ ОТВЕРДИТЕЛЯ Pot life (20 °C) | 4 H |
|  | ВЯЗКОСТЬ НАНЕСЕНИЕ Application viscosity | 17 +- 1 FORD 4 |
|  | НАСТРОЙКИ КРАСКОПУЛЬТА Airbrush adjustament | 2 Оборота/Turns |
|  | СОПЛО Nozzle | 1,2 – 1,3 |
|  | ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА Air Pressure | 1,7 – 2,2 RP |
|  | КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ Number of coats | 1 легкий/light + 2 полных/full |
|  | ИНТЕРВАЛЛ МЕЖДУ СЛОЯМИ Time interval between coats | 5-10 MIN |
|  | ВЫДЕРЖКА Flash time | 5-10 MIN |
|  | БЕЗ ПЫЛИ Dry dust free | 20 MIN |
|  | ГОТОВО К УСТАНОВКЕ Ready to use | 8 H |
|  | ПОЛНАЯ СШУКА Through drying | 20 °C - 24 H 60 °C – 20 MIN после/after 20 MIN выдержки в тепле/hot flash time |
|  | ИК СУШКА – СРЕДНИЕ ВОЛНЫ IR – Medium Waves ИК СУШКА – ГАЗ IR – Gas-fired radiant heaters | 10 MIN 5 MIN |
|  | ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ Dry film thickness | 40-50µ |
|  | ПОЛИРОВКА ПРИ 20 °C Polishability at 20 °C ПОЛИРОВКА ПРИ 60 °C Polishability at 20 °C | 16 H 40 MIN |
|  | РАСХОД ГОТОВОГО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОДУКТА – M² / КГ x 1 µ Yield RFU | 460 |
|  | ХРАНЕНИЕ Storing | 24 Месяца/Months 5 < °C < 35 |